А.А. Хафизов, Р.И. Валиев,; рук. Ю.И. Шакиров, к.т.н., доцент (НЧИ КФУ, г. Набережные Челны)

Плазменная установка с жидким электродом для поверхностного упрочнения материалов

Плазменные методы нанесения износостойких покрытий или физико-химического модифицирования поверхностного слоя деталей позволяют снизить длительность технологического процесса, энергоемкость, сохранить базовые геометрические размеры деталей[1].

Обеспечение стабильности показателей качества поверхности деталей, а также высоких экономических показателей является приоритетной задачей. Исходя из этого, перспективным направлением совершенствования плазменной установки для термообработки деталей [2] является разработка головки технологической плазменной электротермической установки (ТПЭТУ).

Экспериментальные исследования электрического разряда между металлическим анодом и электролитическим катодом при атмосферном давлении проводились в широком диапазоне тока I=0,5÷10 A, напряжения U=0,5÷5 кВ, межэлектродного расстояния l=5÷50 мм, диаметра анода da =5÷40 мм для различного состава и концентрации электролита. В экспериментах в качестве металлического анода использована медь с различной геометрической формой.

Одним из наиболее важных электрических параметров является вольтамперная характеристика (ВАХ) разряда. Результаты экспериментального исследования ВАХ разряда между электролитическим катодом из технической воды и медным анодом различного диаметра для различных межэлектродных расстояний при атмосферном давлении показаны на рис. 1.

| Рис. 1 – ВАХ электрического разряда между медным цилиндрическим анодом и электролитическим катодом (техническая вода) для различных межэлектродных расстояний и диаметров анода: 1 –da=25 мм, l=25 мм; 2 - da=25 мм, l=8 мм; 3 - da=15 мм, l=25 мм; 4 - da=40 мм, l=40 мм. | Рис. 2 – Обобщенная вольтамперная характеристика разряда между электролитическим катодом из технической воды и металлическим анодом из меди при da=15 мм: 1 – l=3 мм; 2 – l=7 мм; 3 – l=13 мм. |
| --- | --- |

При помощи пакета программ Excel и MathCad для разряда между электролитическим катодом из технической воды и металлическим анодом получили обобщенное критериальное уравнение в виде:

Зависимость  от параметра  представлена на рис. 2.

На основе экспериментальных исследований разработана головка ТПЭТУ (рис.3). Она изготовлена из кварцевого стекла, которая охлаждается водой. В канал подается плазмообразующий газ, который показан стрелками. Разряд происходит между охлаждаемым медным анодом и электролитом.

| Рис. 3 – Фотография головки технологической плазменной электротермической установки. | Рис. 4 – Обобщенная блок-схема технологической плазменной электротермической установки. 1 – электролитная ванна; 2 – датчик температуры электролита; 3 – головка ТПЭТУ; 4 – обрабатываемая деталь; 5 – датчик расхода воздуха; 6 -датчик давления воды в системе охлаждения электролитной ванны. |
| --- | --- |

Управление режимами упрочнения поверхности материалов осуществляется за счет изменения параметров напряжения формируемых в высоковольтном источнике напряжения (рис.4).

Заключение. На основе экспериментальных исследований получено обобщенное критериальное уравнение и разработана плазменная электротермическая установка для поверхностного упрочнения материалов.

Библиографический список

1. Суслов, А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин/А.Г. Суслов. - М.: Машиностроение, 2000. – 320 с.

2. Ю.И. Шакиров, Р.И. Валиев, А.А. Хафизов, Г.Ю. Шакирова. Многоканальная плазменная установка с электролитическим катодом. Научно - технический журнал «Автомобильная промышленность». Москва, 2011, № 2, 36-38 с.