А.А. Хафизов, С.Н. Тимергалиев; рук. Ю.И. Шакиров, к.т.н., доцент (НЧИ КФУ, г. Набережные Челны)

Распределение температуры и тепловых потоков при нанесении покрытий ферромагнитным порошком плазменной электротермической установкой с жидким катодом

Прочность защитного покрытия и поверхностное упрочнение наносимого с помощью плазменной струи, полученного в электрическом разряде с жидким катодом, и его сцепление с подложкой в значительной степени зависит от наличия остаточных напряжений в системе покрытие-подложка. Снизить уровень остаточных напряжений можно путем нанесения на подложку дополнительного подслоя [1]. Поэтому при разработке технологии нанесения покрытий (подложка+подслой) важное значение приобретает информация о распределении температуры и температурных градиентов в подложке и подслое, и в области их контакта.

В данной работе приводятся результаты математического моделирования температурного состояния системы подложка-подслой при нанесении защитных покрытий из ферромагнитного порошка, полученного в высоковольтном электрическом разряде между стальным электродом-анодом и жидким катодом, плазменной струей на стальные образцы. Тепловое воздействие частиц покрытия на свободную поверхность подслоя принимается эквивалентным разогреву этой поверхности тепловым потоком заданной мощности q=const. Температура t0 подложки и подслоя в начальный момент времени одинаково, а толщина подложки  l-d >> d толщины подслоя. Можно считать, что распределение температурных полей в указанной системе осуществления путём теплопроводности следующим образом:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

где t1(x,τ), t2(x,τ)  температуры соответственно подслоя и подложки в точке x в момент времени τ; d – толщина подслоя, l-d – толщина подложки, l- сумма толщин подложки и подслоя,  и  – соответственно коэффициенты температуро- и теплопроводности; q=const – тепловой поток заданной мощности; φ(τ) – плотность теплового потока на контакте подложки с подслоем; t0– начальная температура.

Задача заключается в нахождении температур tj(x,τ), j=1,2 и плотности φ(τ) из (1)-(7). При решении задачи (1)-(7) будем использовать метод Фурье. Сначала находим решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям в (3), (5), (6), считая φ(τ) временно известной. Это решение получаем в виде

(8)

При выводе решения (8) мы учли, что φ(0)=0. Аналогичным образом находим решение уравнения (2), удовлетворяющее условиям в (3), (5), (7), которое имеет вид:

(9)

Теперь решения (8), (9) подставим в условие (4). Для определения плотности  φ(τ) получим интегральное уравнение Вольтерра первого рода вида

(10)

Интегральное уравнение (10) решаем численно. Для нахождения значений φ(τj) в узлах τj, получаем рекурентные соотношения

(11)

j=0,1,…,N-1;    m- достаточно большое натуральное число.

Вычислительная схема (11) реализована при следующих исходных данных:

, ,

, ,

.

Результаты численных расчетов приведены на рисунках 1, 2.

Рис. 1 Изменение во времени τ температуры t1 на контакте подслоя с подложкой. 1 – при l=10-2м; 2 – при l=2·10-2м.

Рис. 2 - Временная зависимость величины Q=q-φ; 1 – при l=10-2м; 2 – при l=2·10-2м. q - плотность теплового потока падающего на свободную поверхность подслоя; φ плотность теплового потока на контакте подслоя с подложкой.

## Вывод. Таким образом, в процессах нанесения защитных покрытий на двухкомпонентные объекты решение задачи регламентированного управления тепловыми параметрами находится в прямой зависимости от соответствующего выбора составляющих систему в плане оптимизации соотношения между их размерами и теплофизическими свойствами.

Библиографический список

1. Ж.А. Мрочек, А.Б. Антоненко, А.К. Вершина. Распределение температуры и тепловых потоков на контакте подложки с подслоем при электродуговом нанесении защитных покрытий. / Электронная обработка материалов.- Кишинев, 1987 № 1 с. 23-26.