А.А. Казанцев, асп.; Т.В. Михайлова, студ.; рук. Л.М. Инаходова, к.т.н., доцент

(СамГТУ, г. Самара)

К вопросу о применении сверхпроводников

в трансформаторостроении

За последние десятилетия достигнуты значительные технологические достижения в области сверхпроводниковых материалов. За это время появились низкотемпературные сверхпроводники (НТСП), применяемые для обмоток трансформаторов. В пример, можно назвать создание концерном АВВ НТСП-трансформатора 330 кВА 6/0,4 кВ со способностью токоограничения, а также разработку японской компанией Кansai опытного образца трехфазного трансформатора 2000 кВА. Однако, массивные криогенные системы, необходимые для получения жидкого гелия, являлись препятствием в применении НТСП-трансформаторов и делали использование таких трансформаторов экономически нецелесообразным.

Открытие в 1986 высокотемпературных сверхпроводниковых (ВТСП) материалов позволило отказаться от громоздких охлаждающих устройств. И впоследствии, основные разработки по созданию трансформаторов нового поколения ведутся именно в этом на правлении.

В России налажен серийный выпуск сверхпроводников первого поколения. Но они имеют существенный недостаток – из-за влияния внешнего магнитного поля, сверхпроводимость проводников почти полностью исчезает.

Сверхпроводники второго поколения гораздо устойчивее, но сложны в изготовлении. Сам сверхпроводник из керамики и представляет собой тонкую ленту с нанесенными на нее оксидными и керамическими слоями, далее такую ленту помещают в оболочку из меди и серебра. Первым изделием, изготовленным на основе сверхпроводника второго поколения, стал ограничитель тока короткого замыкания, позволяющий использовать на электроподстанциях более дешевое и легкое оборудование, сокращая затраты на их обслуживание и повышая надежность их работы.

Перспективным направлением является использование ВТСП проводов 3-го поколения, в виде гибких кристаллических волокон с диаметром 50 – 100 микрометров с нанесенной на них ВТСП пленкой. Работы в данном направлении ведутся достаточно активно.  Недавно были представлены свойства ВТСП YBa2Cu3O7-x (YBCO) пленки нанесенной на сапфировую фасетированную нить-подложку. При этом использовались ориентированная в r-плоскости плоская фасетка нити-подложки и буферный слой диоксида церия (CeO2). Полученные образцы показали хорошие сверхпроводящие свойства.

Достоинством сверхпроводящих устройств является высокая эффективность, улучшение характеристик и эксплуатационных показателей энергосистем.  С учетом этих преимуществ осуществлено проектирование бессердечниковых сверхпроводящих трансформаторов (БСПТ).

Таблица 1

| ТМ-400/10 | Sном, кВА | Ркз, Вт | Iхх, % | Uкз, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 4400 | 1,6 | 4,5 |
| БСПТ-400/10 | Sном, кВА | Ркз, Вт | Iхх, % | Uкз, % |
|  | 400 | 1760 | 1,6 | 1,8 |

Для статического анализа в таблице 1 приведены паспортные данные традиционного силового трансформатора (ТСТ) марки ТМ-400/10 с магнитопроводом из электротехнической трансформаторной стали SiFe и бессердечникового СПТ.

Оценка данных таблицы 1 позволяет констатировать, что напряжение короткого замыкания и активные потери в обмотках БСПТ в 2,5 раза меньше, чем у основного состава отечественного парка ТСТ. Исследование показало, что в трансформаторостроении бессердечниковые СПТ имеют большие потенциальные возможности, ввиду сокращения потерь мощности, уменьшения массы, применения в качестве ограничителя тока повреждения, пропадает необходимость использования третичной обмотки на приемной стороне трансформатора и для замещения шунтирующего электрического реактора при использовании в полной энергосистеме. Но для достижения этих задач необходима дальнейшая разработка - усовершенствование в сфере сверхпроводников высокого тока и малых потерь, легко приспосабливаемый криостат, и так далее.

Библиографический список

- Yang C. S., Moeckly B. Magnesium Diboride Flexible Flat Cables for Cryogenic Electronics, 2010 IEEE Trans. Appl. Supercond.

- Лизунов С. Д., Лоханин А. К. Проблемы современного трансформаторостроения в России // Электричество. – 2000. – № 8, 9.

- Гольдштейн В.Г.,  Инаходова Л.М.,  Казанцев А.А. О проблемах энергосбережения и повышения энергоэффективности при применении современных трансформаторов// Известия вузов. Электромеханика. – 2014. – № 5.