Е.А. Лузанов, студ.; рук. Р.А. Бикеев  д.т.н.,доц. (НГТУ, г. Новосибирск)

ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧИ С ХОЛОДНЫМ ТИГЛЕМ

Благодаря сочетанию в ИПХТ-М холодной металлической поверхности тигля, периферийного индукционного нагрева и возможности электромагнитного обжатия металла в виде выпуклого мениска эти печи обладают следующими положительными свойствами например: отсутствие загрязнения расплава материалом тигля; возможность одновременного расплавления всей шихты, загруженной в тигель, и выдержки полученного расплава при заданной температуре в течение необходимого времени; наличие интенсивного электромагнитного перемешивания жидкого металла без дополнительных специальных устройств, что позволяет получить расплав, равномерный по химическому составу и температуре; возможность плавки любых шихтовых материалов без предварительного приготовления из них электродов; возможность управления формой фронта кристаллизации и структурой затвердевающего слитка,наличие развитой свободной поверхности расплава,что позволяет интенсифицировать рафинировочные процессы; возможность электромагнитного утяжеления мелких добавок, что позволяет получать сложнолегированные сплавы с большим содержанием компонентов, сильно отличающихся друг от друга температурой плавления, плотностью и упругостью паров; возможность работать с любой контролируемой атмосферой при любом давлении.

Использование ИПХТ-М наиболее целесообразно для следующих процессов: выплавки сложнолегированных сплавов с большим содержанием компонентов, сильно различающихся физическими свойствами; рафинировочной плавки химически активных и тугоплавких металлов; получения высококачественных фасонных отливок; восстановления металлов из их соединений; переработки отходов химически активных металлов и их сплавов; направленной кристаллизации металла при непрерывном получении слитка; получение металлических порошков.При плавке металлов в ИПХТ-М не только исключается загрязнение расплава материалами тигля, но и возможна эффективная очистка расплава от неметаллических включений, внесенных в расплав ранее. Главной из этих особенностей является наличие непосредственного контакта загрузки с интенсивно охлаждаемой металлической поверхностью тигля. Это вызывает большие тепловые потери и вынуждает для обеспечения удовлетворительного КПД печи работать на высоких  значениях индукции. В результате обеспечивается обжатие магнитным полем от тигля значительной части поверхности расплава в сочетании с относительно высокой скоростью плавки. Применение ИПХТ-М дает существенный экономический эффект, главным образом за счет повышения качества металла и в связи с этим исключения ряда последующих операций рабочего процесса.. Поэтому весьма актуально дальнейшее существенное улучшение этих показателей: сокращение электрических потерь в тигле, уменьшение тепловых потерь от расплава к тиглю и повышение удельных мощностей .В зависимости от назначения ИПХТ-М конструкции печей могут существенно различаться. Однако основные элементы их имеют много общих особенностей. Как правило, ИПХТ-М состоит из газонаполненной или вакуумной камеры, в которой устанавливается плавильный узел, состоящий из холодного тигля с поддоном и индуктора. Снизу плавильной камеры может располагаться камера выгрузки слитка или (р электропечах литейного назначения) камера для установки  либо формы. На крышке плавильной камеры располагаются гляделки для наблюдения за процессом, а также технологические устройства (камера загрузки, термопарный ввод, ломик и т.п.).Для вакуумных процессов, а также для предварительной откачки печи при заполнении контролируемой атмосферой печь снабжается вакуумной системой, состоящей из вакуумпроводов, затворов и вакуумных насосов.Холодный тигель ИПХТ-М представляет собой металлическую охлаждаемую конструкцию, собранную из электрически изолированных друг от друга секций. Обычно тигли имеют круглое сечение, однако для формирования в тигле слитков фасонного профиля могут применяться тигли квадратного, прямоугольного или другого сечения. ИПХТ-М представляет собой комплексный агрегат, в общем случае включающий в себя электротехническое, вакуумное или газовое оборудование, различные механизмы с электромеханическим или гидравлическим приводом, средства управления и контроля процессом плавки. Основные элементы электропечи, определяющие ее безопасную работу, — холодный тигель, поддон, индуктор, взрьюной клапан — должны систематически подвергаться контролю их состояния: визуальному осмотру, измерению сопротивлений изоляции.

Библиографический список

1)Тир Л.Л., Губченко А.П. Индукционные плавильные печи для процессов повышенной чистоты и точностиМ.: Энергоатомиздат, 1988