А.А. Подолян асс.; рук. Г.С. Тымчик д.т.н., проф.

(НТУУ «КПИ», г. Киев)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ФОЛНЫ ЭМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Среди исследований, связанных с созданием аппаратуры неразрушающего контроля, особое место занимают поиски бесконтактных методов возбуждения и регистрации ультразвука в твердых телах [1]. Успехи в отмеченном направлении достигнуты за счет применения электромагнитно-акустического (ЭМА) способа возбуждения и приема ультразвуковых колебаний. Теоретические исследования формирования ультразвуковой волы ЭМА методом рассмотрены рядом авторов [2,3,4,5]. Целью исследований является подтверждение теоретических зависимостей экспериментальными результатами.

Для исследования формирования акустической волны ЭМА преобразователем использовался ЭМА датчик с постоянным магнитом и гребенчатым излучателем с регулируемой величиной зазора между излучателем и поверхностью объекта контроля;

На графиках (рис.1 и рис.2) показаны как экспериментально полученные результаты, так и теоретические зависимости. Анализ графиков позволяет сделать вывод об их хорошем сходимость.

Рис. 1. Зависимости выходного сигнала от величины зазора между излучателем и поверхностью объекта контроля

Рис. 2. Зависимость выходного сигнала от силы тока

через нити излучателя

В процессе выполнения работы проведены экспериментальные исследования формирования акустической волны ЭМА преобразователем, полученные экспериментальные данные по изменению выходного сигнала в зависимости от величины зазора между излучателем и поверхностью объекта контроля и силы тока через нити-излучатели. Показано хорошую сходимость результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Библиографический список

- Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под ред. В.В. Клюева М.: Машиностроение. – 2005. – 656 с.

- Сазонов Ю.И., Шкарлет Ю.М. Исследование бесконтактных методов возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний: Ультразвуковые методы контроля. Дефектоскопия.  Вып.5. 1969.

- Малинка А.В., Драпкин И.А., Коломец Н.Т. Электромагнитно-акустический метод контроля ферромагнитных листов и труб. Дефектоскопия. 1972. Вып. 4.

- Тымчик Г.С., Подолян А.А. Анализ Формирование импульсов специальной формы для электромагнитных акустических преобразователей Вестник национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" серия приборостроения. Киев. 2013. Вып. 45.

- Тымчик Г.С., Подолян А.А. Анализ электромагнитно-акустического преобразователя с угловым вводом возбуждения ультразвуковой волны Вестник национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" серия приборостроения. Киев. 2014. Вып. 47.