В.А. Сериков, студ.; Р.А. Бикеев, к.т.н. доц.; В.С. Чередниченко, д.т.н., проф.

НГТУ, г. Новосибирск

Нагрев шихты в расплаве и угар металла в дуговых электропечах

В современных дуговых электропечах угар металла во многом зависит от организации технологического процесса и используемого сырья: доли чугуна в шихте, степени замусоренности стального лома, доли скрапа (продукта шлакопереработки), фракционного состава металлолома и других факторов. Достигнутый уровень выхода годного металла составляет 86-90% от массы загружаемой шихты [1]. Для повышения выхода годного металла необходимо изучать процессы, протекающие в рабочем пространстве печи, которые определяют потери металла во время плавки.

Одним из путей снижения общего угара металла в ДСП является проведение плавок с большим объемом остатка жидкого металла и шлака в печи после слива металла. Расплавление шихты в расплаве происходит без парообразования и с минимальным окислением железа.

Для количественной оценки скорости расплавления шихты в расплаве были рассмотрены теплофизические процессы энергетического взаимодействия шихты с расплавом. В начальной стадии после погружения фрагментов шихты в расплав на поверхности этих фрагментов возможно появление слоя твердой фазы, называемого гарнисажем. Скорость формирования гарнисажа и плавления гарнисажа и шихты определяются температурным полем в рассматриваемой системе теплообмена.

Была рассмотрена математическая модель этих процессов. Результатами моделирования нестационарной теплопроводности явился расчет толщины гарнисажа и определение интенсивности нагрева шихты в период формирования гарнисажа, когда на поверхность фрагмента шихты поступает тепловой поток от гарнисажа и расплава. За счет инерционности теплопроводности [2] значение температуры t|x=0   в центре фрагмента шихты оказывается зависимой от δн. Эта характеристика приведена на рис.1.

Рис. 1. Температура фрагмента шихты t|x=0 в зависимости от геометрических размеров металлолома.

Было получено, что при коэффициенте теплообмена α = 1,3 кВт/(м2∙˚С), плотность теплового потока становится равной 148200 Вт/м2, толщина гарнисажа оказывается равной нулю (δгарн = 0), а на поверхности фрагмента шихты происходит плавление металла без образования гарнисажа.

Так же математическое моделирование показало, что при увеличении температуры расплава до tрасп = 1700˚С, значение коэффициента теплообмена, при котором не образуется гарнисаж, снижается до α = 1 кВт/(м2∙˚С).

Коэффициенты теплообмена α меньше 1 кВт/(м2∙˚С) могут наблюдаться в расплавах, в которых преобладает термодиффузионное перемешивание. В современных ДСП расплав перемешивается кислородными струями и всплывающими пузырями СО. Свой вклад в перемешивание вносят электрические дуги, оказывающие динамическое давление на расплав плазменными струями. Кроме того, используется продувка ванн снизу инертным газом. В соответствии с этим фактически теплообмен между расплавом и шихтой происходит при коэффициентах теплообмена α ≥ 10 кВт/(м2∙˚С). Поэтому нагрев шихты необходимо рассматривать без учета формирования гарнисажа на поверхности.

В настоящее время уже не подвергается сомнению, что использование жидкого остатка в ванне печи после слива обеспечивает снижение угара металла, так как в перегретом расплаве оказывается шихта не только сразу после загрузки из корзины, но и часть шихты, находящейся в начале плавки сверху расплава, за счет ее оседания и обвалов, также погружается в расплав. Процессы теплообмена шихты с расплавом должны контролироваться и оптимизироваться специализированной подсистемой АСУ ТП по алгоритмам, обеспечивающим и учитывающим следующие параметры плавки:

- Поддержание оптимальной температуры расплава.

- Контроль теплового состояния расплава в различных зонах печи.

- Обеспечивать необходимую скорость нагрева металла в печи.

- Поддерживать необходимую интенсивность и качество перемешивания расплава.

- Оценивать толщину слоя шлака.

- Проводить оценку теплового состояния ванны металла перед загрузкой первой и второй корзины шихты.

- Поддерживать оптимальную массу и температуру расплава после слива металла.

- Контролировать минимальное охлаждение электродов в беcтоковых паузах с оценкой температуры электродов перед зажиганием дуговых разрядов.

Полученные результаты исследований и анализа процессов расплавления шихты в перегретом металле и шлаке оказываются актуальными не только для электропечей емкостью более 25 тонн, но и печей, используемых в литейных производствах [3]. Например, эффективность работы электропечи ДСП-6Н1, в АСУ ТП которой заложены часть перечисленных параметров плавки, характеризуется следующими эксплуатационными показателями: снижение расхода электроэнергии на 77 кВт∙ч⁄т (11,3%) за счет уменьшения времени расплавления шихты и уменьшение расхода электродов на 28%.

Библиографический список

- Бигеев В.А., Федянин А.Н., Брусникова А.В. Особенности и проблемы выплавки стали в современных дуговых сталеплавильных печах // Электрометаллургия. 2014. №3. С. 3-4.

- Бикеев Р.А., Чередниченко В.С., Кузьмин М.Г. Электромагнитные и тепловые процессы в рабочем пространстве сверхмощных дуговых сталеплавильных печей. Часть 1 // Электрометаллургия. 2013. №8. С.24-30.

- Кузьмин М.Г., Чередниченко В.С., Бикеев Р.С. и др. Дуговые электропечи для литейной промышленности // Электрометаллургия. 2013 .№8. С.2-7.