А.М. Синицин, аспир.; рук. В.А. Уланов, д.ф.м.н, проф.

(КГЭУ, г. Казань)

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРАХ

В последние годы устройства преобразования тепловой энергии в электрическую (термоэлектрические генераторы, ТЭГ) стали привлекать внимание инженеров и конструкторов, занимающихся проблемами сбережения энергетических ресурсов. Это обусловлено тем, что применение ТЭГ на производствах, где в технологическом цикле заложена необходимость отвода тепла в окружающее пространство, может оказаться экономически оправданным.

Наиболее высокую эффективность имеют ТЭГ, где в качестве термоэлектрического материала используются полупроводники. Среди них особое внимание привлекают халькогениды свинца (PbTe, PbS, PbSe), поскольку они характеризуются высоким значением коэффициентов Зеебека (α). При этом они имеют относительно низкую теплопроводность (κ) и достаточно высокую проводимость (σ), т.е., характеризуются высоким значением термоэлектрической добротности Z=(σ α2)κ.

Работа стенда основана на том, что, при одинаковых геометрических размерах образов и неизменных температурах на их концах, величина выделяющейся мощности на резистивной нагрузке однозначно связана с термоэлектрической добротностью этих образцов. При различных сопротивлениях нагрузки определяются величины падения напряжения на ней и протекающего через нее тока.

В состав стенда входят: герметичная камера с измерительной ячейкой, вакуумный насос, резервуар с инертным газом, блок питания и контрольно-измерительные приборы. В измерительную ячейку помещаются исследуемые образцы, которые изготавливаются в форме цилиндров путем прессования порошка соответствующего материала  при повышенных температурах. К торцам образцов привариваются металлические контакты. В качестве нагревателя и холодильника используются плоские элементы Пелтье. Температура на концах образцов измеряются термопарами из тонких проволок меди и константана. Образец погружают в порошок из окиси циркония, что необходимо для предотвращения оттока тепла через его цилиндрические поверхности.